| Locatia: Facultatea de Chimie si Inginerie Chimică Laborator interdisciplinar Stiinta materialelor Adresa: Str. Arany Janos, nr. 11, sala nr. 10 Tel: 0264 593833 Persoana de contact: Lect. Dr. Ing. Goga Firuta e-mail: firutagoga@yahoo.com |  |
| --- | --- |
| Denumire echipament: Analizor termic diferenţial |
| Caracteristici, performanţe: Înregistrează simultan curbele DTA, TG, DTG si DSC temperatura maximă -1500OC viteza de încălzire:1-50 OC/min atmosfera dinamică, controlată: aer, oxigen sau gaz inert etalon utilizat: alumina Data achiziţionării: 2008 |
| Aplicaţii, utilizări: Studiul comportării materialelor la încălzire/răcire cu viteză constantă pe un interval de temperatură stabilit pana la temperatura maximă de 1500OC. Se evidenţiază procesele endo şi exoterme care au loc la încălzire, intervalele termice în care au loc aceste procese, variaţia de masa care le însoţeşte precum si viteza cu care se desfăşoară. Procese fizice: deshidratare, transformările polimorfe, topire, cristalizare; Procese chimice: descompuneri termice, reacţii de oxidare, reducere, formarea unor compuşi chimici |
| Oferte adresate utilizatorilor interni şi externi (Servicii şi tarife): Condiţiile de lucru: temperaturi până la 1500 C, atmosfera dinamică (aer oxigen sau azot). Tarifele vor fi stabilite de comun acord cu beneficiarul, în funcţie de costurile specifice. |
| Sursa de finanţare: Dotare laborator interdisciplinar Ştiinţa şi Ingineria Materialelor |
| Valoare: 35000 EURO |