| Locația: Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Centrul de Cercetare în Domeniul Ingineriei Chimice Asistate de Calculator Laborator 25 Adresa: Str. Arany Janos nr. 11 Cluj-Napoca Persoana de contact: Conf. dr. ing. Liliana Bizo e-mail: liliana.bizo@ubbcluj.ro |  |
| --- | --- |
| Denumire echipament: Analizor termic simultan DSC/TGA - SDT Q 600 |
| Caracteristici, performanţe: Oferă măsurarea simultană a modificării greutății (TGA) și a fluxului de căldură diferențial real (DSC) pe aceeași probă de la temperatura ambiantă până la 1500 ˚C Design sistem: balanță și cuptor orizontale Design de echilibru: fascicul dublu (compensat cu creșterea) Capacitatea probei: 200 mg (350 mg inclusiv suportul pentru probă) Sensibilitatea echilibrului: 0,1 μg Cuptor Tip Bifilar Interval de temperatură de la temperatura ambiantă până la 1500 ˚C Viteza de încălzire – temperatura ambiantă la 1000 ˚C 0.1 la 100 ˚C/min Viteza de încălzire – temperatura ambiantă la 1500 ˚C 0.1 la 25 ˚C/min Răcirea cuptorului cu flux de aer forțat (1500 până la 50 ˚C în < 30 min, 1000 ˚C la 50 ˚C în < 20 min) Termocupluri: Platină/Platină-Rodiu (Tip R) Calibrarea temperaturii Punct Curie sau Standarde metalice (1 până la 5 puncte) Sensibilitate DTA 0.001 ˚C Precizie/Precizie calorimetrică: ± 2% (pe baza standardelor metalice) Controler de debit de masă cu comutare automată a gazului Vid pana la 7 Pa (0.05 torr) Capacitate de gaz reactiv inclusă – tub de gaz separat Probă duală TGA inclusă Auto-Stepwise TGA inclus Creuzete pentru probe: Platină: 40 μL, 110 μL Alumină: 40 μL, 90 μL |
| Aplicaţii: Studiul comportării materialelor la încălzire/răcire cu viteză constantă pe un interval de temperatură stabilit pana la temperatura maximă de 1500 °C. Se evidenţiază procesele endoterme şi exoterme care au loc la încălzire, intervalele termice în care au loc aceste procese, variaţia de masa care le însoţeşte precum si viteza cu care se desfăşoară. Procese fizice: deshidratare, transformările polimorfe, topire, cristalizare. Procese chimice: descompuneri termice, reacţii de oxidare, reducere, formarea unor compuşi chimici. Instrumentul poate fi utilizat atât pentru cercetare, cât și pentru aplicații de rutină, cum ar fi caracterizarea substanțelor anorganice, analiza polimerilor, testarea uleiurilor, aplicații la temperaturi ridicate. |
| Oferte adresate utilizatorilor interni şi externi: Utilizat intern UBB în activitatea didactică și de cercetare științifică la nivel licență, master și doctorat Pentru terți, în cadrul unor colaborări bilaterale Disponibilitate (de luni pana vineri, zilnic orele 10h00-18h00) pe bază de programare prealabilă |
| Sursa de finanţare: Fonduri pentru dezvoltarea laboratoarelor didactice |
| Data achiziţionării: 2008 |
| Valoare: 35000 EURO |